《高分子化学》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称（中、英文）： 《高分子化学》（POLYMER Chemistry）

课程号（代码）：300019040

课程类别：专业必修课

学时：   64                 学分：4

二、教学目的及要求

高分子化学是高分子类专业基础课。以有机化学和物理化学等为基础，又为后继课程：聚合反应工程、聚合物合成工艺学等打下理论基础。高分子化学是研究聚合物的合成原理及其化学反应的一门科学。它的任务是通过课堂教学，使学生掌握高分子的基本概念，合成高分子化合物的基本原理及控制聚合反应速度和分子量的方法，高分子化学反应的特征及聚合方法的选择。

第一章    5  学时             第二章   11学时

第三章    18学时              第四章   8学时

第五章    6  学时             第六章   6学时

第七章    3学时               第八章  3学时

第九章    4学时

对毕业要求及其分指标点支撑情况：

- 毕业要求 1，分指标点1.4；

- 毕业要求2，分指标点2.4

三、教学内容（含各章节主要内容、学时分配，并红字方式注明重点难点）

- 绪论 （5学时）

掌握高分子化合物的基本概念、分类及命名原则，高分子聚合反应的分类。

掌握聚合物的平均分子量、分子量分布、结构性能的基本概念。

- 高分子化合物的基本概念（4学时）

- 聚合物的分子量及其分布、结构性能的基本概念（2学时）

要点：高分子的定义和聚合反应分类

分子量的统计平均意义

- 逐步聚合 （11学时）

掌握逐步聚合反应的特点；反应程度、官能度、线型缩聚、体型缩聚的概念；线型缩聚中影响聚合度的因素及控制聚合度的方法；体型缩聚中凝胶点的预测。了解线型缩聚动力学，逐步聚合的实施方法。

1、平衡缩聚的特点及影响缩聚平衡的因素；（1学时）

2、Flory等活性理论；（1学时）

3、反应程度和平均聚合度的概念，计算公式及相互关系；（1.5学时）

4、平均聚合度与平衡常数的关系及缩聚平衡方程；（1学时）

5、缩聚反应动力学；（1学时）

6、影响缩聚反应的因素；（1学时）

7、线型缩聚产物分子量的控制和分布；（1学时）

8、体型缩聚；（1.5学时）

9、不平衡缩聚；（1学时）

10、逐步聚合反应实施方法。（1学时）

第三章 自由基聚合反应（18学时）

掌握单体结构与聚合机理的关系，自由基聚合反应机理及特征；自由基聚合低转化率动力学及影响聚合速率和分子量的因素；高转化率下的自动加速现象及其产生原因；主要引发剂类型及引发机理，阻聚和缓聚的基本概念。了解光、热、辐射等其他引发作用，聚合热力学及分子量分布。

1、连锁聚合的单体结构特征；（1.5学时）

2、自由基聚合热力学，从热力学的角度研究单体的聚合能力与单体结构的关系；（2学时）

3、自由基聚合反应机理；（3学时）

4、引发剂与引发作用；（2学时）

5、自由基聚合反应速率；（2学时）

6、高转化率下的自动加速现象、产生的原因及结果；（2学时）

7、分子量：无链转移和有链转移的情况下计算分子量的公式；（2学时）

8、影响自由基聚合的因素；（2学时）

9、阻聚作用和缓聚作用；（1学时）

10、分子量分布（0.5学时）

第四章  自由基共聚合（8学时）

掌握二元共聚物微分组成与单体组成的关系，竞聚率的意义，典型的共聚物微分组成曲线类型以及共聚物组成与转化率的关系，共聚物组成均一性的控制方法，自由基及单体的活性与取代基的关系及对反应速率的影响。了解Q-e方程的物理意义及用途。

1、研究共聚合反应的意义；（0.5学时）

2、二元共聚物微分组成与原料单体组成的关系：共聚物组成的微分方程的推导，共聚物组成方程式的其他表达形式；（2学时）

3、竞聚率的定义及物理意义；（2学时）

4、共聚物组成曲线类型，共聚物组成与转率的关系；共聚物组成均一性的控制方法；（2学时）

5、共聚物中单体单元的序列分布；（0.5学时）

6、影响单体、自由基活性的因素；（1学时）

第五章 自由基聚合实施方法（5学时）

掌握本体、溶液、悬浮、乳液聚合的特点；经典乳液聚合的机理。

1、聚合实施方法：本体聚合、溶液聚合、悬浮聚合、乳液聚合（1学时）

2、悬浮聚合：体系组成，各组分的作用。（1.5学时）

3、乳液聚合：体系组成，各组分的作用，聚合机理。（2.5学时）

第六章 离子型聚合（7学时）

掌握进行阴、阳离子聚合的单体、引发剂以及相互间的匹配，活性种的形式，离子型聚合反应机理及其特征，活性高分子、溶剂、温度及反离子对聚合速率和分子量的定性影响。初步了解异构化聚合的概念。

1、阴离子聚合的单体与引发剂；（1.5学时）

2、阴离子聚合反应机理；（1学时）

3、影响阴离子聚合反应的因素：溶剂、温度与反离子对聚合速率、分子量及聚合物立构规整度的影响；（1.5学时）

4、阳离子聚合的单体与引发剂；（1学时）

5、阳离子聚合反应机理(注意异构化聚合)；（0.5学时）

6、影响阳离子聚合的因素：溶剂、温度及反应离子对聚合速率、分子量及聚合物立构规整性的影响，特别是温度对分子量的影响。（1学时）

7、聚合物的立体异构现象；（0.5学时）

第七章  配位聚合（3学时）

掌握聚合物的立体异构现象、配位聚合、定向聚合、等规度等基本概念，Ziegler-Natta催化剂体系的组成。初步了解异构化聚合。初步了解丙烯配位阴离子聚合机理及定向的原因，二烯烃配位聚合的主要催化剂。

1、定向聚合、配位聚合及配位阴离子聚合的基本概念；（1学时）

2、聚合物的立体异构现象；（0.5学时）

3、Ziegler-Natta催化剂：组成、性质和种类；（1学时）

4、α-烯烃配位聚合机理。（0.5学时）

第八章  开环聚合（3学时）

掌握开环聚合的基本概念，代表性杂环开环聚合的机理。了解开环聚合产物的应用。

1、开环聚合的概念；（0.5学时）

2、开环聚合热力学因素；（0.5学时）

3、典型的杂环开环聚合反应方程式；（2学时）

第九章  聚合物的化学反应（4学时）

掌握聚合物化学反应的特点，聚合物聚合度的相似转变，聚合物的接枝、扩链交联反应原理。了解高聚物的降解、老化及防老化原理。

1、聚合物化学反应的分类及研究聚合物化学反应的意义；（0.5学时）

2、聚合化学反应的特征；（1学时）

3、聚合物聚合度相似转变；（1学时）

4、聚合度变大的反应：接枝、扩链与交联反应；聚合物的降解反应；（1学时）

5、聚合物的“老化”及防“老化”。（0.5学时）

四、教材（名称、作者、出版社、出版时间）

潘祖仁《高分子化学》，化学工业出版社  第四版2002年

五、主要参考资料

1.王槐三、寇晓康《高分子化学教程》，科学出版社  2002年

2.林尚安、于同隐、杨士林、焦书科，《配位聚合》，上海科学技术出版社(1988)

3.潘祖仁、于在章，《自由基聚合》，化学工业出版社，(2003)

4.张甾城、李佐邦，《缩合聚合》，化学工业出版社，(1986)

5.应圣康、郭少华，《离子化型聚合》，化学工业出版社，(1988)

6.应圣康、余丰年，《共聚合原理》，化学工业出版社，(1984)

7.胡金生、曹同玉、刘庆谱，《乳液聚合》，化学工业出版社，(1987)

六、成绩评定（注明期末、期中、平时成绩所占的比例，或理论考核、实践考核成绩所占的比例）

课程总成绩中，期末占50%，期中占20%，平时成绩30%。